一、前言

為得到良好的膠合，被膠材的表面最好是清潔而平滑。清潔是指被膠材表面不含有雜質，因為該雜質會阻礙膠合劑與被膠材的接觸。而雜質的來源可能為塵埃、抽出成分或氧化物等等。若為平滑的表面，則可得到均勻的膠合層，可減少應力即中的發生。而膠合前的表面處理如鉋、圓鋸、帶鋸及砂磨等均會影響被膠材的乾淨度及平滑度。

二、儀器及工具

材料試驗機、圓鋸機、單面鉋、Ｇ型夾、扭力板手、游標卡尺、直尺、鑿刀

三、實驗步驟

1. 取尺寸約32*12*360之試材兩對。

2. 各組將每對試材依表一處理加工試材表面。鉋不膠合的面直至厚度為10mm

3. 布膠在每一對試材有處理的一面並組合加壓。

4. 製作試片 並量膠合面積。

5. 膠合強度試驗。

6. 利用Excel，先比較兩組之變異數是否相等，再以T檢定比較兩組處理之差異。

7. 第二組另外蒐集1~4組資料進行薛費多重比較

四、數據

| 處理 | 編號 |  | 長(mm) |  | 寬(mm) |  | 膠合面積(mm^2) | Pmax | 膠合強度 | 平均 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不處理 | 圓鋸1 |  | 24 |  | 26 |  | 624 | 3300 | 5.29 | 8.16 | 1.46 |
|  | 圓鋸2 |  | 24 |  | 26 |  | 624 | 5632 | 9.42 |  |  |
|  | 圓鋸3 |  | 24 |  | 27 |  | 648 | 5575 | 8.60 |  |  |
|  | 圓鋸4 |  | 25 |  | 27 |  | 675 | 5979 | 8.86 |  |  |
|  | 圓鋸5 |  | 24 |  | 26 |  | 624 | 5380 | 8.62 |  |  |
| 砂磨 | 砂磨1 |  | 25 |  | 26 |  | 650 | 4375 | 6.47 | 6.17 | 0.91 |
|  | 砂磨2 |  | 24 |  | 26 |  | 624 | 4132 | 6.62 |  |  |
|  | 砂磨3 |  | 24 |  | 26 |  | 624 | 3357 | 5.38 |  |  |
|  | 砂磨4 |  | 25 |  | 26 |  | 650 | 3193 | 4.91 |  |  |
|  | 砂磨5 |  | 24 |  | 26 |  | 624 | 4463 | 7.46 |  |  |
| F 檢定：兩個常態母體變異數的檢定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圓鋸 |  | 砂磨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均數 |  | 8.157898 |  | 6.16980289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 變異數 |  | 2.681294 |  | 1.043461459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 觀察值個數 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自由度 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 2.569614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P(F<=f) 單尾 |  | 0.191468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臨界值：單尾 |  | 6.388233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其中Ｐ＞0.05，所以變異數相等

| t 檢定：兩個母體平均數差的檢定，假設變異數相等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圓鋸 | 砂磨 |  |
| 平均數 | 8.157898 | 6.169803 |  |
| 變異數 | 2.681294 | 1.043461 |  |
| 觀察值個數 | 5 | 5 |  |
| Pooled 變異數 | 1.862377 |  |  |
| 假設的均數差 | 0 |  |  |
| 自由度 | 8 |  |  |
| t 統計 | 2.303421 |  |  |
| P(T<=t) 單尾 | 0.025101 |  |  |
| 臨界值：單尾 | 1.859548 |  |  |
| P(T<=t) 雙尾 | 0.050202 |  |  |
| 臨界值：雙尾 | 2.306004 |  |  |

設 H0：μ1=μ2

Ha：μ1μ2  ， 若T值＞臨界值2.306時，拒絕H0

=>t絕對值=2.303<2.306所以接受H0

五、結果：砂磨表面與圓鋸表面對膠合強度沒有影響

六、討論：但根據以往的研究看來，砂磨加工會導致膠合強度下降。再觀察本次實習之膠合強度數據，發現圓鋸處理的強度大部分為5500左右，唯有一項是3300，明顯為本實習結果與以往研究不同的誤差原因。推測是放置在剪斷器的位置錯誤，導致其沒有正確的測試到膠合面的強度。

七、引用文獻：木材膠合工程實習講義P.17

木材膠合工程實習報告－

切削面對膠合強度的影響

第二組

鄭硯心0982255

林柏成 0982252

王顥徨 0982241

王偉權 0982244

陳逸安 0982268

朱安中 0982260